건축음향 흡음마감재의 새로운 패턴

Natural Color Fiber Total Spray On Systems

Colour

CELLUTONE-셀루톤

Environmentally Friendly Sound Absorption & Natural Fiber

DIC Standard Colour Guide And Special Colors

Have Bayer Pigment Added To Give

The Natural Fiber It's Colour

ACOUSTIC SPACE SOLUTION

건축음향소재 제조판매 시공

SPACE RT  RT-SPACE CO., LTD

ROCK & TREE      PRODUCT ; COTTON FIBER, NATURAL FIBER

주) 알티스페이스

BAC 비에이씨

경기도 시흥시 계수동 578-1번지

TEL.031-312-8015-6 FAX.031-312-8018

E-mail : RT8011@daum.net

공장, 경기도 용인시 처인구 남사 통삼리522-1

FAX, 031-332-5615

www.RTspace.co.kr

주)알티스페이스는 건축용 마감재의 새로운  창조를       이루어 현대인의 자연주의로의 회귀욕구를 충족 시키       고져 천연소재를 중심으로 연구 개발하고 있으며, 인       간 중심적인 문화 공간, 주거공간을 설계하는 건축가       여러분의 노력에 선택의 폭을 넓히고자 합니다.

현대건축의 명제는 건강, 환경, 미적인 욕망의 충족       이며, 이것은 새로운 건축용 소재개발의 과제이며 보       람 입니다.

당사의 건축마감재의 개발은 차별화된 미적 공간을        위한 소재, 새로운 패턴 과 Bio 기능성 소재, 환경친       화적인 소재에 초점을 맞추고 있으며, 현실적인 가        격, 내구력의 향상, 기능적이며 심미적인 필요를 충       족하는 소재개발에 더욱 열심히 노력하겠습니다.

음향흡음체 섬유Ball로 가공된 Cotton 섬유구상입자

Cellutone의 개요

Natural Cotton은 자연이 주는 가장 우수한 천연의 식물섬유이며, 인간의 생태적 피부상황에 가장 적합한 기능성 섬유입니다. 목화코튼 섬유의 미세형태는 섬유의 속이 비어있는 중공 상태의 Open Cell 흡음구조를 지닌 기능적 섬유조직이며 색상발현이 매우 자연스러운 섬유입니다. 셀루톤의 주재료는 천연Cotton 이며, 이것을 당사의 기술로 특수 가공하여 건축음향 소재로의 기능적 형상과 의장성을 부여 하였습니다.

그 형상은, 구상형 Ball 형태로 압축 성형된 직경1-3mm크기의 Cotton Ball 이며, 가공용 부재로 사용된 소재는 기능성 Bio소재, 천연 무기점결제, 충전제로 구성되고 이것은 사용공간에서 탁월한 습도조절기능을 나타내며, 불쾌한 냄새 음식냄새 등의 탈취제거 기능과, 실내의 유해공기(포름알데히드, VOC, 암모니아 분해제거 기능)를 흡착탈취 분해제거 하는 기능적 지속적 특징을 나타냅니다.

건축음향적 구조로 되어진 구상형 Cotton Ball의 음향구조적 특 장점으로는, Cotton Ball의 성형 제조공정에 난연재, 항균 항곰팡이재, Bio소재를 Ball형성 내부에 함침 시켰으며, Ball 내부로 의 바인더와 점결제의 침투를 차단하여 흡음음향 섬유와 조성물의 소재가 가지는 음향적 가치를 극대화 하였습니다. 또한 Ball의 이러한 연속적인 구상형 결합형상은 Ball과 Ball의 간극에 음향구조적 공간을 확보하게 되고, 구상형 Ball의 흡음표면적 증가로 나타나게 되어 고품질의 음향환경을 조성하게 됩니다.

또한, 이러한 Ball의 특성은 현장 스프레이 공정에서 발생되는 조성물질들의 분사손실과 대기비산을 차단하여 재료의 손실을 감소시키고 작업환경을 개선합니다.

자유로운 색상연출을 위하여 독일 Bayer사의 무기안료를 사용하고 있으며 보다 안정적이며 변색이 없는 자연스러운 천연의 색상을 나타냅니다. 특히, 안료와 목화섬유의 소광효과로 깊고 심미적인 질감을 나타내며, 고객이 요구하는 대부분의 색상을 Pantone, DIC,표준 Color 칩 기준으로 색상조견표에 근거한 Color상품을 공급하고 있으므로, 독특한 마감재로의 새로운 패턴을 연출 할 수 있습니다.

Cotton Ball의 형상가공은, 미세 면섬유가 지니는 특성인 연속적인 미세공극,가교결합,단열,습도조절,경량,결로방지,흡음등의 특성이 그대로 유지되도록 가공하였으므로 건축물의 다양한 기능적 목적에 창조적으로 응용될 수 있습니다.

가공된 Cotton Ball의 작업적 특성으로는, 현장의 일반적인 핸드믹서에 용수 또는 바인더를 첨가하여 습식교반을 하여도 Ball의 형상은 손상되지 않으며, 이러한 특성은 기타 부재와의 혼용이 가능하여 음향인테리어 마감 시 다양한 조성을 연출 할 수 있습니다.

현장의 대량시공 방법으로는, 습식. 반습식의 뿜칠 시공방법이 모두 가능하며 또한 부재와의 혼용으로 흙손 미장하여 흡음 미장벽체를 조성 할 수 있습니다.

음향인테리어 마감공정에 다양한 패턴의 마감표면을 연출할 수 있게 되어 일반흡음재의 기성적 표현을 개선 할 수 있습니다.

Cellutone의 특성

환경친화 : 천연식물성 Cotton 섬유를 주재로 하고, 주거 환경을 쾌적하게 유지시키는 Bio소재를 가공조성재로 사용하고 있습니다. 친환경건축자재 최우수인증등급 바인더와 무기 접착바인더를 사용하므로 지속적인 접착내구성과 환경안정성을 유지합니다.

시공 중 비산먼지와 리바운드 율을 낮추기 위하여 별도공정을 실시하고 있으므로 폐재의 발생을 크게 감소시켰으며, 화재 시 유독 가스가 발생하지 않습니다.

미관 및 질감 표현의 다양성 : 설계 및 디자인의 Colour marketing 에 우수한 안료 및 자연색조의 사용을 Cotton Ball의 제조과정에 투입하므로 천연섬유의 편안함과 심미적인 질감의  칼라연출이 유리합니다. Cotton Ball의 입체적인 형상은 피착면의 불규칙한 하지상태를 효과적으로 마감처리 합니다.

내후․안정성 : 습도 및 온도변화에 안정적이며, 하지면의 작은 균열은 시공 면에 영향을 주지 않습니다. 무기안료와 천연소재가 지닌 우수한 색도 안정성으로 색상의 변화가 없습니다.

건축음향흡음특성과 구조기능성 : Natural Cotton과 Bio기능성소재의 조합은 음향흡음 효율을 극대화하는 구조를 이루고 거주공간의 습도를 이상적으로 조절하는 기능을 나타냅니다.

또한, 음향흡음 구조로 성형 되어진 Cotton Ball의 연속적 입체적 형상구성은 음향 Ball의 흡음 표면적 증가, Ball과 Ball 사이의 음향조절 공간형성, 섬유 내에 중공구조로 되어 진 코튼섬유의 음향적구조의 효과적 활용, Bio물질과 Filler의 효과적 함침가공구성으로 이루어지므로 소재의 경량성과 흡음 특성들을 그대로 활용하는 제조공정으로 되어 건축 음향공간 조성에 적합하며 음향흡음인테리어, 흡음리모델링, 기타 문화공간에 적합한 음향환경과 차별화된 미적공간을 연출 합니다

방화안전성 : 난연2급(준불연) 방재시험소 FILK-KSF2805.

항균안전성 : 항균 보존재로는, Bio기능과 흡.방습 기능 항균기능을 지닌 Bio항균제를 복합적으로 사용하는 친환경구성으로 이루어지므로 지속적이며 안정적 입니다.

Bio 기능성 : 실내유해공기 불쾌한 냄새 정화기능 및  포름알데히드, VOC, 암모니아 분해제거의 지               속적 기능성

시공성 : 대량시공의 경우 스프레이 장비의 토출량 조절과 분사 노즐 조정으로 정밀한 시공이 가능하며, 소규모 작업의 경우 도장장비, 중력식 깔데기 건등으로 시공이 가능하여 소규모 공사와 보수작업이 용이하며 부분시공이 가능 합니다.

★특수기능성 제품으로는, 원재료 Cotton Ball 제조공정에 숯, 허브섬유, 허브 향, 옥 분말, 활성탄, 황토 등의 기능성 물질을 선택하여 Cotton Ball과 혼합 조성하므로 의장성과 기능성이 우수한 Special 제품을 생산하고 있습니다.

실버타운,건강회복실,주거공간,건강체육시설,미술품등 전시 보존 공간 기타 건축물의 환경 친화적 설계에 기능성과 의장성이 우수한 Bio Cotton Ball 제품을 공급하고 있습니다.

용도 : 건축 음향공간의 흡음 및 음향조절, 아트 홀, 컨벤션 센타, 공연장, 다목적강당, 강의실

전시 상업시설, 문화공간 카페 노출천장, 종교시설, 음향흡음 인테리어 마감,

물성 및 기능성

구분

셀루톤 BC.1               셀루톤 BC.2              시험방법

시험항목

두께별 흡음율        T,20㎜ / 0.65                                  KS F 2805

(NRC)               T,12㎜ / 0.52                                       “

잔향실내 흡음율      T, 7㎜ / 0.39                                       “

T, 5㎜ / 0.32               “

T, 3㎜ / 0.20               “

내장재료 고시       난연2급(준불연)         난연2급(준불연)           KS F 2271

난연성 시험

열방출 시험            준불연재               준불연재              KS F 5660-1

고시 준불연재료

가스유해성시험           적합                   적합                 KS F 2271

준불연재료 고시

부착강도            172187 N/㎡이상       172187 N/㎡이상        ASTM E 736

밀도                  270 ㎏/㎥               350 ㎏/㎥             KS L 9016

내열성 시험           이상없음               이상없음               KS M 5000

내수성 시험           이상없음               이상없음             KS M ISO 2812

항균성             항균,항곰팡이 기능     항균,항곰팡이 기능       지속적 항균기능

바인더             친환경최우수등급        친환경최우수등급     수분산성최우수등급

실내 습도조절        습도조절기능            습도조절기능           지속적 기능성

기능성

열전도율             0.035㎉/mh℃         0.037㎉/mh℃            KS L 9016

냄새원인물질        불쾌한 생활냄새        불쾌한 생활냄새       KICM-FIR-1085

탈취 분해 기능      등의 냄새원인물질      등의 냄새원인물질             “

흡착분해 제거          흡착분해 제거

실내 환경개선      VOC, HCHO, NH3      VOC, HCHO, NH3      KICM-FIR-1085

기능성            탈취 기능성            탈취 기능성

특기시방서                                         건축음향 코튼 볼 흡음재 및 흡음공사

코튼 볼 음향흡음 뿜칠 공사

Acoustic Cotton Ball Spray

Natural Cotton Pulp Spray On Systems

1..일반사항

1.1 적용범위

이 절은 건축물의 흡음목적 및 건축음향공간의 흡음과 바람직한 음향공간 구성을 목적

으로 하는 건축물 내부에 적용하며, 이와 관련하여 코튼 볼 음향흡음재의 규격 물성

성능 및 특기시방을 규정하고 설계도서, 감리, 감독자의 협의된 사항에 준한다.

1.2 관련도서

도면과 기타 계약도서의 내용을 포함하고 건축공사 표준시방서 “01000 총칙” (도면,

공사 시방서, 현장설명서, 건축법, 건설기술 관리법, 건설산업 기본법, 산업표준화법,         근로기준법, 산업안전보건법, 환경보전관계법, 기타 건축공사 관련 법령) 의 해당

규정사항이 이 절에 적용된다.

1.3 적용기준(참조규격)

다음 규준은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성한다.

1.3.1 한국산업규격(KS)

KS F 2805 건축음향 재료의 잔향실내 흡음율 측정방법

KS F 2271 건축물 내장재료의 난연성 시험방법(난연2급 준불연)

KS F 5660-1-2008 열방출시험, (국토해양부 고시 준불연재료 시험)

KS M 5000-2009 내열성시험

KS F 2271-2006 가스유해성시험

KS M ISO 2812-1 내수성시험

KSL 9016 열전도율 시험

KS L 9016 밀도시험

ASTM E 736 부착강도 시험

KICM-FIR-1085 실내 환경개선 기능성시험(VOC, HCHO, NH3 탈취성능시험)

1.4 제출물

1.4.1 시공계획서

- 1 -               RT.SPACE Acoustic  Spray

건축음향 코튼 볼 흡음재 및 흡음공사

1) 세부 공정계획서(장비 및 인력 동원계획)

2) 시공 상태 검측계획서

3) 품질관리 계획서(시공순서 및 방법, 자재관리, 작업환경에 관한 특기사항, 품질보증         기간, 관리시험 계획)

1.4.2 시공 상세도면

1) 각층별, 규격별 배치평면도

2) 벽체 도면에 명시된 흡음시공 시공도면

3) 천장 도면에 명시된 흡음시공 시공도면

4) 감독원이 필요하다고 인정하는 부위의 상세도

1.4.3 견본 : 재질, 규격, 형상, 색상 등에 관해 감독원 승인을 받는다.

1) 재질별, 규격별

2) 자재업체 제공의 자재 및 부속자재

1.4.4 시공확인서

1) 시공 전 확인서

계약도면의 표기가 적절하며 준비된 시공 여건을 확인하는 확인서를 감독원에 제출         하여 승인을 받아야 한다.

2) 시공검사 확인서

이 절의 시방 “3.3.1 시공 상태 검사” 내용에 따라 시공검사 확인서를 감독원에게

제출하여 승인을 받아야 한다.

1.4.5 제품자료

1) 흡음 층 및 마감 층의 물성, 특성, 구조

2) 자재업자 카탈로그 기술자료 특기시방서(시공방법 및 순서에 관한 특기사항)

1.4.6 품질인증서류

1) KS 표시허가증

2) 시험성적서(품질시험 대행기관 날인)

1.4.7 준공제출물

해당공종 종료 후 작업기록 도서를 제출한다.

1.5 품질보증

1.5.1 시공업자의 자격

- 2 -                RT.SPACE Acoustic Spray

건축음향 코튼 볼 흡음재 및 흡음공사

해당면허 소지자로서 착수 전 동 면허 사본과 실적증명서를 제출하여 감독원의 승인을

받아야 한다.

1.5.2 견본시공

1) 감독원이 지시하는 부위에 시공하고 실제시공에 쓰이는 자재 및 부자재를 사용한다.

2) 견본시공 부위는 감독원의 승인을 득할 경우 시공물의 일부분으로 한다.

1.5.3 공사 전 협의

1) 시공을 위한 각종 요구사항을 검토한다.(해당공종과 연관된 준비작업, 기간조정,

보호와 보수)

1.6 운송, 보관 취급

1.6.1 운송 및 적치, 양중 시에는 자재업체의 추천 품인 슬리퍼를 사용하여 하도록 한다.

1.6.2 현장반입

1) 파손되지 않도록 현장까지 운반하고, 물이고인부분, 흙에 닿는 부분을 피하여              보관하며, 오염을 최소화 할 수 있는 장소에 보관하여야 한다.

2) 불량품이 혼입되지 않도록 하고, 종류별로 구분하여 보관하며, 반입과 양중이 함께

이루어지도록 한다.

1.7 현장작업조건

1.7.1 진행 중인 공사 또는 완성된 공사에 손상을 주지 않아야 한다.

1.7.2 작업 시 온도는 5℃이상, 습도는 85% 이하여야 한다.

1.7.3 시공부위에 이물질이나 간섭되는 시설에 대해 적절히 조치하여 적합한 환경을              조성한다.

1.8 작업의 연속성

1.8.1 관련된 공사는 시공업체와 협의 후 시공계획에 따라 연속 작업한다.

1.8.2 관련공종은 아래와 같다.

1) 슬리브, 개구부주위 보강공사.

2) 소방 및 설비공사, 도장공사

3) 조명 및 공조 디퓨져 공사

- 3 -               RT.SPACE Acoustic Spray

건축음향 코튼 볼 흡음재 및 흡음공사

1.9 하자보증

1.9.1 계약조항, 기타 보증 및 보장 기재내용과 함께 본 공사에 적용된다.

1.9.2 자재업체와 시공자가 협의하여 당해공사의 기재된 보증기간 내에 성능이 유지되지          않거나 시공된 결과가 시방서 및 도면상의 요구조건과 상이할 때는 기 시공된              결과를 도급자의 책임 하에 무상으로 재시공 또는 보수할 것을 검토 날인한                확인서를 첨부하여 감독원에 제출한다.

1.9.3 보증기간은 준공 후 3년으로 한다.

2..자 재

2.1 적용자재

본 절의 “2. 자재” 의 모든 요구사항을 충족시켜야한다.

2.2 자재

2.2.1 규격

1) 음향흡음 및 흡음인테리어 전용의 스프레이 재료로서 ;

천연의 목화코튼Cotton 과 흡음 기능성제, 실내 환경개선 Bio 소재, 분진 방지재,

습도 조절재, 기능성 무기소재로 되고, 흡음 및 음향조절 구조로 이루어진 코튼 볼        (Acoustical Cotton Ball)을 주재료로 하며, 특수 난연 바인더가 부재료로 구성된           음향흡음재이다.

2) 흡음재의 두께는 흡음목적 및 건축음향 계획에 따른 음향설계에 따르며, 흡음성능과       관련되는 두께별 흡음규격은 KS F 2805 건축음향 재료의 잔향실내 흡음율 측정

방법에 의한 공인시험 제품 이어야한다.

3) 일반 석고보드 피도면의 Line 퍼티 재는 내수성 제품 이어야한다.

4) 코튼 볼의 구조, 색상, 흡음성능은 건축음향 계획과 흡음인테리어 마감계획에

따른다.

5) 인테리어 마감 색채 계획과 관련하여 흡음재 색상의 선정은 국제표준 Color               Guide(Pantone Color Chip, DIC Color Chip, Benjaminmoore Color Chip)를

근거로 선정될 수 있다.

2.2.2 구성

- 4 -              RT.SPACE Acoustic  Spray

건축음향 코튼 볼 흡음재 및 흡음공사

1) 사용부재와 부재규격 및 재질은 설계도면, 건축음향 계획, 흡음재 기술자료, 흡음재          특기시방서에 따른다.

2) 흡음재 재료의 구성은 목화코튼(Natural Cotton), 흡음 기능성제, 실내 환경개선 Bio       소재, 분진 방지재, 습도 조절재, 난연재, 기능성 무기소재로 이루어지는 흡음 및          음향조절 구조로 제조되는 코튼 볼.

3) 난연 바인더, 물, 기타 첨가제

2.3 자재품질관리

2.3.1 시험(각각의 사용목적에 따른 시험 규격)

1) 건축음향 재료의 잔향실내 흡음율 측정시험 : KS F 2805에 따라 한다.

2) 건축물 내장재료의 난연성 시험(난연2급 준불연) : KS F 2271에 따라 한다.

3) 열방출시험 (국토해양부 고시 준불연재료 시험) : KS F 5660-1에 따라 한다.

4) 가스유해성시험(준 불연재료 시험) : KS F 2271-2006에 따라 한다

5) 부착강도 시험 : ASTM E 736에 따라 한다.

6) KS M 5000-2009 내열성시험

7) KS M ISO 2812-1 내수성시험

8) KSL 9016 열전도율 시험

9) KS L 9016 밀도시험

10) KICM-FIR-1085 실내 환경기능성

2.3.2 자재검수

1) 제품의 현장반입 시 자재업자명, 제품명, 제작년월일, 유효기간에 대하여 감독원의        입회검수를 받고 현장에 반입하여야 한다.

2) 제품자료에 의한 비교 및 확인을 아래와 같이 실시한다.

검수 내용	검수 방법	내 용
음향 코튼 볼 형태	육안검사	음향구조 및 형태파손 유무
마감중의 색상	육안검사	색상의 균일성
수량 및 두께에 준하는		설계수량 대비 자재 반입수량

2.3.3 제품의 물성

1) 흡음성 : 흡음율(NRC) T. 20㎜ 0.65,   T. 12㎜ 0.52,   T. 7㎜ 0.39,   T. 5㎜ 0.32

T. 3㎜ 0.20 동등이상의 성능을 갖는 것으로 한다.

- 5 -               RT.SPACE Acoustic Spray

건축음향 코튼 볼 흡음재 및 흡음공사

2) 내장재 화재안전 시험 ; 난연2급, 준불연자재

3) 부착강도 : 172187 N/㎡ 동등이상의 규격 이어야한다.

4) 밀도 : 흡음 층 270 ㎏/㎥이상,  표면마감 층 350 ㎏/㎥이상

5) 실내 환경개선 기능성 : KICM-FIR-1085 기능성시험(VOC, HCHO, NH3 탈취성능)

6) 흡음 층과 표면마감 층으로 이루어지는 이중흡음구조

3..시 공

3.1 작업준비

3.1.1 자재양중 및 시공장비 설치여건의 안전성 적합성을 협의하고 필요한 요구사항을          협의한다.

3.1.2 관련공사 내지 선행 공정(도장공사, 공조 및 설비공사, 전기 및 조명, 소방, 부착물,         천정 부속재)을 확인하고, 설계 도서를 검토하여 적합성여부를 확인하고 협의한다.

3.1.3 작업에 필요한 적정전압과 충분한 전기 용량을 확보한다.

3.1.4 방진 보양막으로 현장 내 설치물 및 적치물을 보호하고, 바닥 보양을 실시한다.

3.1.5 접착력에 유해한 물질 먼지 기름등 이물질을 제거한다.

3.1.6 합판, M.D.F, 석고보드, 갈바 강판의 표면성에 따른 접착 및 내구성 강화 변색방지         목적의 프라이머 작업을 실시한다.

3.1.6 설계시공 두께에 따라 간격을 유지하며 카바링 테이프와 마스킹테이프를 사용하여         보양을 실시하며, 시공대상 이외의 부분은 뿜칠재가 묻지 않도록 세밀하게 보양하         여야 하고 뿜칠재가 묻었을 시는 젖은 헝겊, 스펀지 등으로 오염을 제거한다.

3.2 작업장 조건

1) 조명은 시공시 뿜칠상태를 시공자가 확인할 수 있도록 충분한 조도를 갖추어야 한다.

2) 작업시 온도는 5℃이상, 습도는 85% 이하여야 한다.

3) 통풍이 잘 안되는 곳은 환풍기를 설치하여 환기를 시켜야한다.

4) 천장 작업 시 작업 발판의 설치는 피도 면에서 2~3m 간격을 유지하여야한다.

3.3 관련공사 시공기준

3.3.1 공통사항

1) 천장 및 벽체 석고보드 피도면의 경우 이음매 부분은 망사 테이프에 아크릴계             내수성 퍼티로 라인 퍼티를 실시한다.

- 6 -                RT.SPACE Acoustic Spray

건축음향 코튼 볼 흡음재 및 흡음공사

2) 천장 석고보드 2P 마감의 경우 석고보드 표준시방에 따르며, 마감 석고보드는               접착본드작업을 철저히 실시하고, 나사못의 시공간격을 엄격히 준수한다.

3) 습기에 노출되는 공간의 경우 마감 석고보드는 방수석고보드를 사용한다.

3.4 시공

3.4.1 시공내용

1) 시공계획을 수립한 후 계획된 구간에 따라 순차적으로 시공한다.

2) 하도면 처리작업을 “3.1.6”에 근거하여 실시한다.

3.4.2 뿜칠작업

1) 노즐과 피착면의 거리는 70-90㎝를 유지하고 바탕 면과의 뿜칠 각도는 가능한 직각        으로 닿도록 뿜칠 한다.

2) 뿜칠노즐 사용은 원형을 그리며 반복되는 형태를 유지하며 분사하고, 토출 량을           조절하여 평활한 상태를 유지하도록 시공한다.

3) 뿜칠흡음재의 수평 면 평활도를 높이며, 흡음성능을 증가하는 이중 흡음구조를            조성하기 위하여, 1차 흡음 층 뿜칠 후 수평면잡기 공정을 실시하고,

2차 표면마감 층 뿜칠을 실시하여 완성한다.

4) 보양재 제거, 잔손보기, 작업장 청소

5) 뿜칠장비 : 전용흡음재 섬유뿜칠장비

6) 접착제의 사용배합 :  난연 Adhesive  1 : 깨끗한 용수  4.5  내지  5 의 비율로 배합

사용한다.

3.5 현장 품질관리

3.5.1 시공 상태 검사

1) 자재 분리 경계면 및 마감 끝선 검사

2) 표준시방에 의한 제품의 상태 확인, 시공 두께 확인

3.5.2 건조 양생 전 시공물 관리

1) 시공 후 건조, 양생기간(시공두께, 온도, 습도조건에 따른 양생기간) 중에는 충격을          주지 않아야 한다.

2) 주변정리를 완료하고 시공물이 손상되지 않도록 사전 경고 표시를 한다.                 3) 양생기간동안 5℃이상으로 유지되도록 한다.

4) 시공 후 통풍을 원활히 하여 건조 양생기간을 단축한다.

5) 동절기 및 습기가 많고 통풍이 불리한 곳에서는 GAS 열풍기 또는 선풍기를 사용

하여 건조기간을 단축한다.

- 7 -                 RT.SPACE Acoustic Spray

건축음향 코튼 볼 흡음재 및 흡음공사

3.6 청소

3.6.1 시공장비 정리 및 주변청소

3.7 시공 완료 후의 유지보수관리

3.7.1 시공완료 후에 일부 파손되어 부분적인 보수를 하는 경우는 작업 종료 후 보관된

유지보수용 자재 내지 당사에서 공급하는 보수용 혼합 재료를 사용하여 흙손으로

고르게 바른 후 브러시 프라스틱 솔 등으로 가볍게 터치하며 마무리하는 방법과,

일반적인 수작업용 중력식 건으로 분사하여 마무리 하는 방법으로 정리한다.

- 8 -              RT.SPACE Acoustic Spray