건축음향 섬유흡음도료

Sound Absorption Paint

Acoustical Cotton Ball Paint

Natural Cotton Paint

Natural Fabric Paint....

RT" Wall Putty & Paint....

Sound Control Bio Paint....

ACOUSTIC SPACE SOLUTION

건축음향소재 제조판매 시공

SPACE RT  RT-SPACE CO.,LTD

ROCK & TREE      PRODUCT ; COTTON FIBER, NATURAL FIBER

주) 알티스페이스

BAC 비에이씨

경기도 시흥시 계수동 578-1번지

TEL.031-312-8015-6                                                                              FAX.031-312-8018

E-mail : RT8011@daum.net

공장, 경기도 용인시 처인구 남사 통삼리522-1

FAX, 031-332-5615

www.RTspace.co.kr

섬유 흡음 도료

Sound Control & Bio Absorption Paint

Acoustical Cotton Ball Type / Cotton Fabric Type Paint

천연의 Cotton Pulp를 직경1-3㎜의 구상형 흡음입자체로 가공하여 단위면적당 흡음 표면적    을 극대화 하는 효과적인 흡음구조를 나타내는    원형의 섬유Ball 형상의 흡음Ball 페인트와 미     세한 천연Cotton섬유의 가교결합체로 이루어진    패브릭형상을 나타낸 기능성도료로서 Natural     Cotton과 기능성Bio소재로 구성되어 음향흡음    과 실내 유해물질의 탈취 흡착분해제거 기능      의 Bio 흡음도료 입니다.

무공해 천연Cotton 섬유를 마이크로 피브릴화     하여 생산되는 기능성 페인트이며 건축음향공     간의 흡음조절 음향조절, 거주공간의 유해환경    개선, 새로운 패턴의 디자인 연출, 전시 문화     상업시설의 흡음인테리어, 리모델링, 기존 흡음    판넬의 흡음 성능 향상 및 Colour 디자인개선, Open 천장, 음악연습실, 실내조명의 소광 순광 연출과 석고보드 합판 MDF 금속판 갈바 강판 등의 흡음도장 디자인도장에 적합하도록 구성 된 기능성 흡음도료 입니다.

일반도료의 내구성 저하 요인으로는 도막의 미세크랙 진행, 통기성저하, 기후 온도변화에 따른 신축 팽창력의 한계점등의 문제로 피도물과의 일체성을 유지하지 못하므로 균열이나 박리의 원인이 되어 도료의 수명을 감소시켰다.

섬유흡음페인트의 단면조직은 기능성무기소재, Bio소재, 천연섬유의 가교결합으로 신축팽창의 한계점향상 통기성향상 피도물과의 접착력향상 등으로 페인트의 수명을 향상시켰습니다.

음향흡음도료의 특 장점

환경친화 : 천연식물성 Cotton 섬유를 주재로 하고, 주거환경을 쾌적하게 유지시키는 Bio소재를 가공조성재로 사용하고 있습니다. 친환경건축자재 최우수인증등급 바인더와 무기 접착바인더를 사용하므로 지속적인 접착내구성과 환경안정성을 유지합니다. 또한 실내의 유해물질(새집증후군 물질)과 휘발성유기화합물(VOC),포름알데히드, 암모니아, 불쾌한 냄새(음식냄새,담배냄새,애완동물냄새 등)의 원인물질을 흡착분해 제거하는 지속적 기능을 나타냅니다.

시공 중 비산먼지와 리바운드 율을 낮추는 가공공정을 실시하고 있으므로 작업 중의 비산발생을 크게 감소시켰으며, 화재 시 유독가스가 발생하지 않습니다.

코튼 볼의 주재료는 100%천연코튼이며, 기능성 공기정화 바이오소재, 친환경무기 계 난연재, 기능성충전제, 친환경 난연바인더, 친환경 항균 보존제 기타 안정제로 되어 지며 상기 물성조정재는 코튼 볼의 제조공정에 볼의 내부에 혼합 성형 되는 공정으로 제조 포장되는 특성의 음향 흠음 볼(Acoustical Cotton Ball)입니다.

창조적 공간성 : 천연적인 풍부한 질감과 조명 빛의 순광효과, 음향흡음의 조절로 온화하고 평온한 독립공간을 연출합니다.

건축음향흡음특성과 구조기능성 : Natural Cotton과 Bio기능성소재의 조합은 음향흡음 효율을 극대화하는 구조를 이루고 거주공간의 습도를 이상적으로 조절하는 기능을 나타내며, 주거환경을 개선하는 Bio기능성소재를 Ball의 내부에 고정하므로 작업중의 재료유실을 감소하고 지속적 기능을 유지하는 Cotton Ball의 구조기능성을 나타냅니다.

또한, 음향흡음 구조로 성형 되어진 Cotton Ball의 연속적 입체적 형상구성은 음향 Ball의 흡음 표면적 증가, Ball과 Ball 사이의 음향조절 공간형성, 섬유 내에 중공구조로 되어진 코튼섬유의 음향적구조의 효과적 활용, Bio물질과 Filler의 효과적 함침가공구성으로 이루어지므로 소재의 경량성과 흡음 특성들을 그대로 활용하는 제조공정으로 되어 건축음향공간 조성에 적합하며 음향흡음인테리어, 흡음리모델링, 기타 문화공간에 적합한 음향환경과 차별화된 미적공간을 연출 합니다

음향 흠음 볼(Acoustical Cotton Ball)구조는 360℃의 흡음표면적과 음향의 산란 확산에 유리한 구상형 이며 볼과 볼 사이에 형성되는 공극은 입사음에 대한 공기의 마찰저항을 발휘하여 공명흡음 음향조절 구조의 특성을 지니므로 건축음향 공간의 흠음과 음향조절에 효과적인 성능을 나타냅니다.

음향흡음 섬유도료는 "SOFT TYPE" 과 "SOLID TYPE"이 있으며 Soft Type 과 Solid Type 의 선택은 건축음향 공간의 계획된 음향목적에 따라 선택되며, 또한 벽면의 하부, 습도가 많은 건축공간, 사우나 시설의 라카룸, 오픈카페, 해변의 레저시설 등에는 Solid Type 이 적절하며 사용공간의 특성(건축물의 외벽용)에 따라 방수 또는 내수성 기능을 더욱 강화한 Solid H Type 을 공급하고 있습니다.

현장조건에 따른 최상의 제품공급과 사후관리에 철저한 당사의 기술지원팀을 운용 하고 있으며 현장작업자와 긴밀한 협조를 약속합니다. (기술지원팀 ; 011-743-8015).

상품의 다양성과 디자인의 다양성 : Cotton Ball Type / Cotton Fabric Type / Cotton Putty Type / Skill Type 의 다양한 디자인상품을 공급하므로 창의적 디자인 연출이 가능하며 천연섬유의 편안함과 심미적인 질감의 연출이 유리합니다.

색상의 다양함과 색도 안정성 : 설계 및 디자인의 Colour marketing 에 우수한 안료 및 자연색조의 천연재료와 기능성 무기소재의 사용으로 자연스러운 색상 표현과 우수한 색도 안정성으로 색도 내구성이 우수하며 습도 및 온도변화에 안정적이고, 독일 Bayer사의 안료와 천연소재를 분체 혼련 하여 색상의 분포를 균일화 하였고 설계 디자인용 국제표준 색견표(Pantone, Dic 표준 Color Chip), 일반 도료용 색견표에 근거한 색상제품과 천연질감의 칼라제품을 공급하고 있습니다.

기능적 표현 및 창조적 응용성 : Cotton Ball의 입체적인 형상은 피착면의 불규칙한 하지상태를 효과적으로 마감처리하며 Cotton Fabric Type, Cotton Putty Type 의 경우 다양한 무늬롤러와 크고 작은 분사노즐의 응용, 다양한 형태의 브러시, 무늬 연출용 퍼티칼, 도장용 흙손, 붓, 스펀지 등으로 창조적 표현을 나타냅니다.

또한 Cotton Fabric Type과 Cotton Putty Type에 상기 무늬롤러로 무늬를 연출하는 것은 창조적 디자인표현과 아울러 흡음표면적을 증대하며 다채로운 음영을 조성합니다.

방화 안전성 : 난연2급(준불연) 방재시험소 FILK-KSF2805.

내구성 : 주재료의 구성이 천연코튼 무기안료 Bio소재 친환경무기소재로서 내구성이 우수한

소재로 구성되었으며 "SOFT TYPE" 과 "SOLID TYPE", "SOLID H TYPE" 으로 사용환경에 적합한 구성으로 공급하므로 시공면의 특성 습도 온도변화에 따라 상기 Type별 상품을 공급하므로 우수한 내구성을 유지합니다.

섬유흡음도료는 천연섬유와 부재료의 가교결합으로 안정적 신축팽창구조를 이루며 밀폐된 도막을 형성하지 않는 통기성 표면특성을 이루므로 온도습도 변화로 인한 신축 팽창의 한계점이 향상되었으며 단면의 통기성 특성은 피도물의 화학적 변화를 소통하여 박리현상이 없으며 피도체 와의 접착력이 안정적으로 유지되어 도료의 수 명을 향상시켰으며 하지면의 미세한 균열은 시공 면에 크게 영향을 주지 않습니다.

일반 페인트 도료의 경우는 대부분 밀폐된 도막이 피도체에 평면적으로 도막을 형성하게 되고 밀폐층을 형성하는 도막은 피도체(콘크리트 면, 몰탈 면, 합성판재 등) 의 화학적 변화(피도체를 이루는 화학적 구성물질의 용출과 소통, 온도 습도변화로 인한 구성 물질의 화학적 유동과 변성 등의 화학적 변화, 신축팽창 변화, 체적변화, 수분의 잔류량 등)에 취약하여 도막의 피로현상 진행, 들뜸 현상 진행, 도막의 미세 크랙 진행, 기후온도 변화로 인한 반복되는 신축팽창의 한계점 등으로 사용기한이 단축되는 문제점을 나타낸다.

탈취 및 Bio 기능성 : 실내공간의 불쾌한 냄새(생활악취, 음식물 냄새, 애완동물 냄새, 담배냄새 등)와 새집증후군 원인물질을 탈취 분해제거 하여 쾌적한 공간을 유지합니다.

실내 유해공기 정화기능 : 실내 유해공기(포름알데히드-HCHO, 휘발성유기화합물-VOC, 암모니아-NH3) 원인물질을 제거 분해하는 기능이 지속적으로 작용하여 실내공기를 정화한다. 이러한 특징들은 나노 단위의 미세한 기공으로부터 더욱 확대되는 다양한 크기의 무수한 기공과 기능성소재 바이오소재와의 기능적 조합으로 그 성능이 활성 되고 지속적으로 이루어진다.

습도조절 및 실내환경 개선 : 천연코튼과 조습기능의 기능성 천연소재 BIO소재의 조합으로 곰팡이 균류의 번식을 방제하는 구성과 조습소재로 되어 습도조절 기능이 우수하여 거주공간의 습도를 적절히 조절하므로 균류의 방제와 습도를 쾌적한 범위로 유지시키며 결로를 감소하여 실내환경을 개선합니다.

곰팡이 진드기류는 습도가 70~80%이상 일 때 번식이 증대되며 기온의 상승과 통풍이 불리한 곳에서 더욱 활성 한다. 또한 지나치게 건조한 경우는 알레르기 환경유발, 미세먼지의 대류이동 등 불리한 환경을 조성하므로 거주공간의 적절한 습도유지는 50~60%이다.

항균안전성 : 항균 보존재로는, Bio기능과 흡 방습기능, 곰팡이 균류 방제기능, 항균기능을 지닌 Bio항균제 기능성 무기소재를 복합적으로 사용하는 친 환경구성으로 이루어지므로 지속적이며 안정적입니다.

조명의 미려한 연출 : 표면을 형성하는 노출표면의 비표 면적이 크며 비정질의 소재로 되어 빛의 굴절 각을 산란 확산 시키므로 조명의 빛을 부드럽게 순광하여 아늑하고 미려한 조명환경을 조성한다. 또한 이러한 특성은 피도면의 불량한 요철과 굴곡면을 착시하고 완화하는 조명특성을 나타낸다.

천연의 질감조성 : 금속판 갈바륨강판 판유리 콘크리트면 미장면 등의 인공적인 차가운 면의 촉감을 천연의 부드러운 표면으로 조성하고 결로를 완화하며 천연의 질감으로 개선합니다.

유지관리 : 천연소재를 주재료로 하는 구성으로 이루어지고 표면의 형상이 미세한 요철형상으로 되어 오염물질의 접촉각을 최소화 하였으며 (유지관리의 편의성으로는 콤프레셔 등의 에어샤워로 비정질의 표면과 미세섬유상의 표면에 얹혀 진 먼지 등을 쉽게 떨어 낼 수 있는 편의성을 나타내며, 내수성 제품의 경우 물청소가 가능하다) 정전기발생이 없어 내 오염 성능이 개선되었습니다.

오랫동안 사용한 후 표면디자인을 변경하고자 하는 경우 샌드페이퍼 내지 도장용 샌딩기를 사용하여 표면을 가볍게 샌딩하고 에어샤워를 실시하면 새로운 패턴의 부드러운 표면을 새롭게 연출 할 수 있으며 재도장 한 것과 같은 새로운 색상발현과 풍부한 질감을 나타냅니다. 또한 사용 후 색상을 바꾸고자 하는 경우 동일한 섬유 흡음도료로 재도장하면 흡음성능과 부가기능이 더욱 향상되는 기능적 장점과 유지 관리비용을 절감하는 특성을 나타냅니다.

시공성 : 섬유의 가교결합 특성과 비정질 기능성소재의 구성으로 도료의 유동성이 낮아 1회 도장의 두께를 높일 수 있고 바탕면의 미세크랙을 은폐하며 피착면의 불량한 표면 상태를

보완합니다.  특히 섬유상의 강한 가교결합은 크랙을 보완하고 내구력을 증진시킵니다.

작업의 진행은 일반도장공을 통하여 간편하게 시공이 이루어지며 대량시공의 경우 전문도장장비의 사용이 가능하며, 토출량 조절과 분사노즐 교체조정으로 정밀한 시공이 가능합니다. 중 소규모 작업의 경우 도장장비, 도장용 콤프레셔를 이용한 중력식 깔데기 건등으로 간편한 시공이 가능하며 또한 당사에서는 자재구입 시 전용 뿜칠 건을 판매 내지 임대하여 도장용 콤프레셔를 이용하여 시공이 이루어 지도록 지원하고 있습니다.

보수작업이 용이하고 부분 시공이 가능하며 공사 종료 후 동일 색상의 포장 완제품을 여분으로 보관하여 유지보수에 대비 합니다.

Sound Control & Acoustic Space Solution

* 건축음향공간의 음향조절 흡음조절용 전용제품 : 흡음도장, 공연 전시 문화 상업시설의 흡음인테리어, 리모델링, 기존 흡음재 흡음판넬의 흡음성능 향상 및 Colour 디자인개선, 강의실, 영상음향실, 음악연습실, 카페, 레스토랑, 종교시설의 벽체 및 천장 흡음인테리어 목적으로 사용됩니다.

* 창조적 응용 : 흡음리모델링, 흡음퍼티, 아트 월, 텍스천장 흡음, 크랙방지 도장, 조명보조물, Bio 건축 공간, 홈시어터, 오디오실, 기능성 입체무늬 인테리어도장, 결로방지 도장, 실내조명의 소광 순광연출, Open 천장의 흡음인테리어 마감, 금속판 갈바강판 유리 면 등의 흡음도장, 흡음재유지보수 칼라도장,

* 특수기능성 제품 : 숯, 허브섬유, 허브 향, 옥 분말, 활성탄, 황토 등의 기능성 물질을 선택하여 Cotton Ball 내부에 함침 하는 Special 제품을 생산하고 있습니다.

실버타운, 건강회복실, 주거 공간, 건강 체육시설, 미술품등 전시보존 공간 기타 건축물의 특화된 기능적 설계에 특수기능성 제품을 공급하고 있습니다.

* 벽지 도배를 대체하는 기능성 바이오제품 : 천연코튼과 기능성 천연소재, 흡 방습소재, 새집증후군 유발물질 제거소재, 자연색소 안료로 구성되어 벽지 도배를 대체하는 새로운 패턴의 기능성 제품이며 Cotton Fabric Type, Cotton Putty Type으로 생산되는 자연을 담은 벽지대체 제품입니다.

일반 벽지의 경우 대부분 기성 디자인의 상품을 규격화된 공장 생산으로 대량 생산 하므로 동일한 디자인을 여러 사용자가 공유하는 대중적 디자인 이므로 창의성과 개성이 중시되는 새로운 문화적 욕구를 충족하지 못하는 보편적 디자인이며 이음매의 노출과 무늬의 겹침 등 독창적 디자인의 한계를 나타낸다.

따라서 벽지 대체용 제품으로 생산되는Cotton Fabric Type과 Cotton Putty Type을 이용한 스프레이 또는 퍼티로 마감하거나 다양한 무늬롤러 응용과 분사노즐의 응용, 분사압력의 조절, 샌드페이퍼 내지 도장용 샌딩기를 이용한 표면처리, 다양한 형태의 브러시, 무늬연출용 퍼티 칼, 도장용 흙손, 붓, 스펀지 등으로 창조적이며 독립된 개성적 표현을 연출할 수 있습니다.

또 다른 특징으로, 일반벽지는 사용 후 새로운 벽지로 교체하는 경우 기존의 벽지를 벗겨내고 새로운 벽지를 바르는 불편함이 있으나 상기의 벽지 대체상품은 오랫동안 사용 후 표면을 샌드페이퍼 내지 도장용 샌딩기로 표면을 가볍게 샌딩 처리하고 Air 청소하는 것으로 새로운 느낌과 더욱 부드러운 자연의 질감과 촉감을 나타내며 유지보수의 비용을 감소합니다.

또한 흡음도료 내지 흡음퍼티를 오랫동안 사용한 후 재 도장 하는 경우 두께의 증가로 흡음 차음기능이 더욱 향상되는 부가기능의 장점을 나타내어 아파트 등 공동생활 공간에 조용하고 차별화된 독립된 공간을 제공하며 홈씨어터, 리스닝룸, 악기 연습 공간에 다양한 응용으로 기능적 생활공간을 조성합니다.

용도별 시공방법

□ Cotton Fiber Ball Paint (T/3mm)

	석고보드, 합판, MDF, 목재, 철재, 몰탈면	비 고
바탕처리	1.이물질 제거 2.석고보드 - 이음부분 망사 및 Line Putty 작업 마감용 석고보드는 방수석고보드 9.5T가 적합하며 일반석고보드는 내수성이 취약하므로 외부수성도료로 초벌칠(밑칠)을 하여 일반석고보드의 내수성 내구성을 강화한다. 3.합판,MDF,목재 - 프라이머 작업 4.갈바강판, 철재 - 프라이머 작업
하 도	하도용 흡음페인트 스프레이
건조시간 (20℃/65%)	약24시간	온도,습도에 따른 건조시간 변화
연 마	-	생략
상 도	상도용 흡음페인트 스프레이 (상도용-FINISH)
건조시간 (20℃/65%)	2-3일	온도,습도에 따른 건조시간 변화

□ Cotton Fiber Ball Paint (T/5~T7mm)

	석고보드, 합판, MDF, 목재, 철재, 몰탈면	비 고
바탕처리	1.이물질 제거 2.석고보드 - 이음부분 Line Putty 작업 마감용 석고보드는 방수석고보드 9.5T가 적합하며 일반석고보드는 내수성이 취약하므로 외부수성도료로 초벌칠(밑칠)을 하여 일반석고보드의 내수성 내구성을 강화한다. 3.합판,MDF,목재 - 프라이머 작업 4.갈바강판, 철재 - 프라이머 작업
하 도	하도용 흡음페인트 스프레이
건조시간 (20℃/65%)	약24시간	온도,습도에 따른 건조시간 변화
연 마	-	생략
중 도	시공두께 기준 하도와 동일하게 스프레이 한다.
건조시간 (20℃/65%)	약24시간
연 마	-	생략
상 도	상도용 흡음페인트 스프레이 (상도용-FINISH)
건조시간 (20℃/65%)	3-4일	온도,습도에 따른 건조시간 변화

□ Cotton Fabric Type Paint

	석고보드, 합판, MDF, 목재, 철재, 몰탈면	비 고
바탕처리	1.이물질 제거 2.석고보드 - 이음부분 Line Putty 작업 마감용 석고보드는 방수석고보드 9.5T가 적합하며 일반석고보드는 내수성이 취약하므로 외부수성도료로 초벌칠(밑칠)을 하여 일반석고보드의 내수성 내구성을 강화한다. 3.합판,MDF,목재 - 프라이머 작업 4.갈바강판, 철재 - 프라이머 작업
하 도	하도1회 바탕면 흡음페인트 스프레이
건조시간 (20℃/65%)	약24시간	두께에 따른 건조시간 변화
연 마	-	생략가능
상 도	두께 및 질감에 따라 선택적으로 스프레이
건조시간 (20℃/65%)	두께에 따른 건조시간 변화

□ Cotton Fabric Type Paint - 표면 1)무늬형성 및 2)샌딩 처리시

	석고보드, 합판, MDF, 목재, 철재, 몰탈면	비 고
바탕처리	상기의 Fabric Type Paint 공정과 동일
하 도	하도1회 바탕면 흡음페인트 스프레이
건조시간 (20℃/65%)	약24시간
상 도	두께 및 질감에 따라 선택적으로 스프레이
건조시간 (20℃/65%)	1) 2~3시간 건조 후 무늬형성 로울러로 무늬조형	다양한 디자인의무늬 로울러를 이용하여 창조적 입체무늬 형성
연 마	2) 건조 후 표현하고자 하는 Fabric Paint 표면의 샌딩 Texture를 고려하여 샌딩 작업의 진행을 조절한다.	샌딩페이퍼 메쉬 등을 이용한 샌딩기 사용 다양한 크기응용

Fabric Type 흡음도료의 경우 스프레이 작업 후 퍼티무늬용 기구들을 이용하여 다양한     창의적 무늬를 연출 할 수 있으며, 가능한 굴곡이 많은 형태를 나타내므로 흡음표면적을 넓

히는 효과도 있습니다. 또한, 스프레이 작업 후 건조상태를 확인하며 샌딩공구를 이용한 표면 샌딩으로 부드러운 촉감의 새로운 패턴을 연출 할 수 있습니다.

다양한 창의적 응용을 위하여 인테리어 디자이너 여러분의 조언을 기대합니다.

Tel;  031) 312 - 8015-6     담당자;.011-743 -8015

참고자료

■ 흡음과 인테리어

흡음과 인테리어적 의장성을 동시에 충족하기에는 어려움이 있다. 대부분의 흡음소재는 Soft 하며 표면성이 취약하고, 일부소재는 제한적인 음역 대에 한정 되어지고, 오랫동안  반복되는 기성품의 형상이고, 소재의 선택이 제한적이므로, 새로운 디자인 패턴을 연출 하는데 전문가들의 어려움이 있다.

건축물의 탁월한 디자인 감각이 부가가치를 높이고 있으며, 환경친화적이며 심미적인 인테리어 소재를 이용한 Colour 마케팅을 건축물에 도입하고 있다.

이와 같은 요구를 충족하기 위하여 는 기존의 흡음재와 새로운 소재와의 창의적 응용, 필요로 하는 합리적 건축음향의 범위, 목표로 하는 흡음과 인테리어 마케팅의 방향설정이 효과적으로 제시 되어야 한다.

■ 종교시설의 건축음향

건축음향은 사용목적에 따라 다르며, 콘서트홀 컨벤션센타 아트홀 문예회관 등 다양한 목적 으로 사용되는 음향공간은 다목적의 가변적 구조로 설계 되어야 하나 건축비의 추가 산정 과 유지관리의 난점, 인테리어적 의장성의 문제점등으로, 흡음 반사음 공명음 잔향을 온전히 활용하기에는 어려움이 있다.

따라서, 종교시설의 교회 건축음향에 있어서 강대상에서의 스피치 음향, 성가대 음향, 피아노 오르간,  CCM보컬사운드, 청중이 참여하는 성가곡 등 발원음의 공간적 이동과 각각의 다양한 음향환경을 고려하여야 한다.

종교시설의 건축음향은, 교회에 따라 음향적 요구특성이 다른 경우가 있고 구조적 환경이 다르므로 보다 효과적인 패턴의 건축음향 소재를 사용해야 한다.

교회의 건축음향에 있어서, 내부 공간구조를 음향의 볼륨 감을 풍부하게 하는 도구로서 이용하는 것과,  강대상에서의 스피치 명료도를 높이기 위한 전문음향기기의 적절한 배치,  잔향을 조절하기 위한 필요한 만큼의 흡음재사용, 음 환경을 조절하기 위한 인테리어를 겸한 흡음 반사재의사용 등으로 교회 건축음향의 특징적인 여건에 대처해야 한다.

상기의 상황들에 비추어 여러 가지 Type의 Sound Control Fiber Paint, Acoustical Cotton Ball 흡음페인트, Cotton Putty, Fabric 페인트, 흡음보드 표면마감용 섬유페인트, Bio 섬유 흡음페인트 등을 기존흡음재와 창의적으로 조화시켜 표현하므로 보다 효과적인 교회의 건축음향과 새로운 패턴의 인테리어 효과를 동시에 충족할 수 있으며, 특히 종교시설의 건축음향과 관련하여, 섬유흡음 Ball Paint를 벽체 및 천장에 사용하는 경우 우수한 음 환경 나타내고 천연섬유의 깊은 심미적 질감과 색감을 연출한다.

■ 건축음향 계획과 흡음소재

건축음향 설계는 크게 홀의 형태 설계와 잔향 설계로 구분된다. 건축물의 사용목적에 적합한 특성을 살려 경제성, 시공성, 의장성을 고려하면서 적합한 홀의 형태와 공간의 크기, 음향 결함이 발생하지 않도록 홀의 형태를 반영하여 건축설계를 하여야한다.

잔향 설계는 홀에 가장 적합한 잔향시간을 만족하도록 실내 흡음력을 고려하여 마감재료를 선정하고 그 소요량과 배치를 음향적 관점으로부터 결정하여야한다.

대형 홀의 경우 무대에서 발생된 소리는 홀 전체의 공간으로 전파되며 음 에너지의 반사, 흡음, 회절, 확산되는 성상은 실의 형상과 크기 및 구조에 따라서 다르다. 이러한 음향적 현상들을 어떻게 제어하고 조절하느냐가 흠향설계의 관건이며, 이를 위해 용도에 맞는 실의 형태, 크기, 천장, 바닥, 벽, 확산판, 반사판, 흡음재 등의 계획이 매우 중요하다.

(a) 1석당 실용적이 클 때( 6~7㎥/명 이상)

(b) 1석당 실용적이 작을 때( 5㎥/명 이하)

반사재료(α=0.1 이하 )                       약간의 흡음재료 ( α=0.2~0.5 )

중간정도의 흡음재료( α=0.5~0.7 )             고도의 흡음재료 ( α=0.7 이상 )

■ 흡음재의 기능적 유지관리

다공질형 흡음재의 표면을 일반 페인트로 도장했을 경우 흡음률은 다음과 같이 저하된다. 그림에서 보면 ①은 도장처리 하지 않았고, ②는 1회 페인트 마감 했으며, ③은 2회 페인트 마감한 상태의 흡음률 이다.

따라서, 필요에 따라 흡음재의 표면에 도장을 할 경우 다공질형 흡음재나 공명기형 흡음재 인 경우에는 표면의 다공성이나 개공이 막히도록 도장하면 안 되며 흡음재용 전용도료 내지 흡음도료(Acoustical Fiber Paint, Cotton Putty, Cotton Paint, Sound Control Paint) 를 사용하여 흡음기능을 유지하거나 개선하여야한다.

1

0.9     ① 다공질형 흡음재

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3     ② 1회 페인트 마감

0.2

0.1     ③ 2회 페인트 마감

0

125      250      500      1k       2k       4k

상기와 관련하여 기 설치된 흡음재에 당사의 흡음도료 내지 흡음퍼티를 이용한 유지보수가 가능한 흡음재 및 사례로는 :

1) 상업공간 사무공간 등의 기존 천장흡음판에 1~2㎜ 두께로 도장하여 유지보수 및          칼라 흡음도장 시공

2) 문화체육시설의 기존 흡음재 보수 및 새로운 채색목적의 흡음도장 시공

3) 건축음향공간의 음향흡음조절 리모델링목적에는 1~5㎜ 두께로 도포하여 새로운           패턴의 음향인테리어 마감을 조성하며 건축음향의 조절과 흠음 성능을 증가시킨다.

4) 퇴색되거나 오염된 기존천장의 암면계 천정판 흡음재에는 1~2㎜ 두께로 도포하여         새로운 색상으로 도장되며 흠음 성능을 증가시킨다.

5) 오랜기간 경과되어 오염되거나 퇴색된 벽체흡음재(폴리에스터 흡음보드, 아트보드,         목모흡음보드, 흡음직물 보드, 흡음스펀지, 우레탄흡음보드, 멜라민흡음보드)에는           1~2㎜ 두께로 도포하여 새로운 색상으로 도장되며 흠음성능도 증가된다.

흡음도료 특기시방서                        음향흡음도료 MANUAL

ACOUSTIC COTTON SPRAY TYPE

sound control color cotton paint

acoustic solution systems

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 아래사항은 건축물의 내부공간, 건축음향공간에 설치되어 음향의 흡음과 건축음향의     기능성 흡음마감재로서 설계도면이 지정한 범위에 흡음과 건축음향조절, 음향흡음 리모     델링, 인테리어 마감목적의 계획에 따라 지정부위에 적용하고 표면마감 입자의 디자인      형상과 기능성을 고려하여 Acoustical Cotton Ball Type Paint 및 Cotton Fabric Type       Paint를 색상별 용도별로 표면 마감을 이루는 것이며, 본 특기시방서는 음향의 흡음과      리모델링 및 인테리어 마감목적의 특기시방이며, 단면구성은기존 하지 면에 프라이머 내     지 Line Putty등의 하지면 보강 및 수평개선 공정에 이어 흡음도료 마감작업으로 완료되     는 기능성 Cotton흡음도료(sound control cotton paint)의 적용 범위이다.

1.1.2 이 특기 시방서는 sound control color cotton paint 작업을 수행하기에 앞서 설치     면의 조건에 따른 올바른 사용법을 제시하고자 한다. 건축물 내부의 벽체마감 및 천장마     감에 대한 시방이며 특히 건축물 내부의 곡면과 건축음향에서 요구되는 WAVE 디자인     에 대한 작업특성이 용이하여 음향의 흡음 확산 반사 음압의 분산 등의 음향적설계에      용이하게 적용된다. 설치 가능한 하지조건은 석고판, 흡음보드, 직물 마감면, 미장면, 목     재, 콘크리트면, 합판, MDF, 철판, 갈바강판 등 건축물의 내부 면에 적용한다.

1.1.3 주재료의 구성은 개방된 연속기공으로 되고 다공성으로 이루어지며 준불연 성능을     지니고, 천연의 목화코튼과 기능성 천연소재, 기능성 Bio소재를 주 구성 재료로 하는 흡     음도료(Sound Control Paint)로 구성되며 공사 범위는 설계도서, 발주자, 감리, 감독과 협     의된 사항에 따른다.

1.1.4 상품의 포장 :

①흡음도료 - 표준 색견본에 근거한  18ℓ프라스틱 개페식 포장공급

②흡음도료 전용 프라이머 18ℓ프라스틱 개페식 포장공급

1.1.5 흡음도료(sound control color cotton paint 3T~5T)의 표면 디자인 형상 ;

①Acoustical Cotton Ball Type

②Acoustic Cotton Fabric Type

③Acoustic Cotton Fabric Sanding Type

④Acoustic Cotton Fabric 무늬롤러 Type

⑤Acoustic Cotton Fabric Skill Type

⑥Acoustic Cotton Fabric Two Tone Colour Type

⑦Acoustic Cotton Fabric Special Colour Type

1.1.6 상품의 표면 특성 ; Soft Type, Solid Type 상품공급

1.2 시공관련 자료

1.2.1 시공전 제품설명서, 제품시방서에 근거한 공사계획 및 공정협의

1.2.2 Colour : 국제표준 색견본 Pantone Color Chip, Dic Color Chip, Benjamin             Moore Color Chip, 일반Paint용 Color Chip, Color Sample 등에 근거한 색상의 선택과     지정된 Colour에 근거한 색상의 선정, 표면마감 흡음도료의 경우 주재료의 구성이 천연     의 소재이므로 일반 페인트의 색상과 다소 다를 수 있음.(천연코튼섬유와 첨가된 기능성     천연소재, Bio소재의 소광효과 및 빛에 대한 난반사 조명 빛의 흡수 등으로 자연스럽고     안정된 색상을 나타내며 따라서, 일반적 Paint 색상과는 색의 깊이가 다를 수 있으며 천     연 질감의 깊은 느낌의 색감을 나타냄)

1.2.3 견본 : 두께 및 색상에 따른 견본제출.

1.2.4 표면마감 흡음도료의 물성과 관련시험 인증규격 ;

난연성시험 KS F 2271 준불연 (난연2급; 표면시험, 부가시험, 가스유해성시험)

휘발성 유기화합물(VOC, 포름알데히드, 암모니아)탈취 분해 KICM 성능시험

부착강도 167290~172180 N/㎡ ASTM E 736

밀도 ; Soft Type 270~290 (㎏/㎥), Solid Type 360~390 (㎏/㎥) KS L 9016

흡음률 KS F 2805 잔향실법 시험: 3T NRC 0.20, 5T NRC 0.32, 7T NRC 0.39

1.3 공사환경

1.3.1 본 제품을 시공할 시 섭씨 5℃이상의 온도에서 작업이 가능하며 내부조건에 따라      적합한 보양을 해야 하며 일정한 기후 조건하에 공사를 진행해야한다.

1.3.2 표면마감 흡음도료를 시공할 시 습도는 85% 이하여야 한다.

1.3.3 작업 전 안전규정에 따른 안전시설을 하여야 한다.

1.3.4 타 공정(조명, 전기, 소방, 설비 등)과의 공정협의를 통하여 시공 후의 품질이 회손      되지 않도록 선 후 공정의 긴밀한 협의를 이룬다.

2. 자재

2.1 적용자재(흡음도료의 공장생산 완제품에 대한 적용자재)

2.1.1 주 재료의 구성은 천연코튼Natural Cotton, 흡음성능 개선제, 기능성 천연물, 기능성     Bio소재로 이루어진다.

2.1.2 천연코튼 ; Natural Cotton으로 천연의 자연 품 이어야 하며 균일한 색도를 유지해     야 한다.

2.1.3 흡음성능 개선제 ; 흡음성능을 개선하고 향상하는 충전재(기술사항)

2.1.4 기능성 천연물 ; 흡음성능을 향상하는 충전재 , 천연의 조색 및 발색제, 습도조절 및     탈취 기능제

2.1.5 기능성 Bio소재 ; 휘발성 유기화합물(VOC, 포름알데히드, 암모니아)탈취분해 기능성     재, 천연의 아로마 기능재로 이루어진다.

2.1.6 안료 ; 안료는 천연재료와 무기계로서 색도의 내구성과 안정성이 확보 되어야 한다.

2.1.7 분사작업 과정에 점도를 조절하여 얇은 시공을 원하는 경우 용수의 사용은 색도에     영향을 주지 않는 깨끗한 용수를 사용하며 5%내에서 혼합한다.

2.1.8 제품의 색상은 지정된 Colour에 근거한 색상의 선정과 표준 색견본 등에 근거한 공

장생산 완제품을 원칙으로 하며 작업자 임의로 색상을 변경하는 경우 제조사와 협의하     여 결정한다.

2.1.9 일식의 공사에서 기타 하도소재에 도포되는 흡음도료 하도처리의 경우 합판, MDF,     철판, 아연도강판 등은 소재의 특성에 적합한 일반 수성도장 전용 하도처리 프라이머를     사용한다.

3. 혼합(Mixing)

3.1 혼합방법(흡음도료의 사용 전 핸드믹서)

3.1.1 두꺼운 시공의 경우는 혼합용수를 사용하지 않고 충분히 믹싱하여 사용하며, 얇은      도장을 원하는 경우 점도조절 용수의 사용을 5%내에서 혼합한다.

3.1.2 흙손 퍼티칼 등을 이용하는 퍼티공법의 시공과 창의적 테코레이션을 연출하           는 경우 작업성향상을 위하여 미장용 증점제(50g포장품- 메도칠, 메도몰 등)를 사용할 수     있으며, 흡음도료 18ℓ/ 1통기준 1포~2포를 첨가할 수 있으며 그 배합량을  일정하게 하     여 색도의 균일성을 유지한다.

3.1.3 믹서의 사용은 미장용 믹서가 더 적합하며 믹싱을 처음 시작하여 충분한 믹           싱이 이루어지면 자재의 량이 증가하고 흡음기공이 증가하며 분사작업 효율과 흡음성능     이 향상된다.

4. 시공

4.1 시공조건 확인

4.1.1 현장여건 파악 ; 공사의 시행과 작업용 도장공구 및 시공장비를 설치하는데            필요한 현장여건의 안전과 적합성여부를 협의한다.

4.1.2 사용전기 및 용량 ; 220V, 단상

4.1.3 설계도서 검토 ; 공사시행 전 설계도서를 검토하고 작업시행 순서를 점검하            고 협의한다.

4.1.4 공사착수 전 공사범위와 시공품질의 균일화를 위한 특기시방 관리기준을 준용하며     작업을 실시한다.

4.2 작업 준비

4.2.1 시공준비

① 시공 계획서 및 설계도면 등을 검토하고 감독의 승인을 받는다.

② 하지면에 먼지등 기타 이물질을 제거한다.

③ 하지면의 틈새나 요철 홈, 석고보드 합판 MDF 등의 이음부분을 망사테이프와 Line         Putty로 면을 정리한다.

④ 일식공사로 포함되는 기타 바탕소재로서 합금강판, 철판, 합판, MDF등은 일반 수성        도료 하지용 프라이머를 사용하여 프라이머 작업을 실시한다.

⑤ 상기 일식공사④에서 흡음도료 시공시 두꺼운 시공을 실시하는 경우 석고보드 2P의        마감 석고보드는 방수석고보드 9.5T를 사용하는 것이 흡습을 방지하게 되어 더 바람        직하다.

⑥ 흡음도료를 도장하는 공정에서의 보양재료 및 보양방법은 일반 도장용 커버링테이프,        마스킹테이프, 비닐 등으로 설계된 부분과 두께에 따라 간격을 띄워 보양한다. (두꺼        운 시공의 경우는 커버링테이프의 종이테이프 면에 25㎜ 폭의 청면테이프를 덧붙여        종이 테이프의 젖음을 방지하여 초벌시공 후 종이 테이프의 젖음으로 인하여 2회차        시공 전에 발생될 수 있는 커버링테이프의 탈락을 방지한다.) 바닥면 보호막 설치.

⑦ 시공자재의 저장 장소와 시공장비.(소형이동식 도장장비제외)의 설치장소를 협의하고        확정한다.

4.2.2 작업장 조건

① 분사표면의 평활도 유지와 분사 두께를 확인 할 수 있도록 30Lux 이상의 조명을 확        보한다.

② 통풍이 잘 안 되는 밀페된 곳에서의 작업은 환풍기를 설치 운용한다.

③ 작업발판의 위치 ; 선 자세에서 분사하는 경우 분사노즐과 피착면의 거리를 60~90㎠        로 유지하는 것이 바람직하므로 발판과 천장의 이격거리는 1.9~2.3m가 적합하다.

4.3 시공기준

4.3.1 시공방법 ;

① 설계된 두께 및 시공면적에 따라 도장공구 및 적합한 도장 장비를 선정한다.

② 흡음도료용 대형 도장장비의 구성 - 분사노즐의 크기는 3~4㎜, 5~6㎜, 7~8㎜로 구비        되고 분사압력을 일정하게 조정하는 RPM 조절용 인버터를 장착한 장비를 사용한다.

흡음도료용 소형 도장장비의 구성- 분사노즐의 크기는 2~3㎜, 4~5㎜, 5~6㎜, 6~8㎜로        구비되고 분사압력을 일정하게 조정하는 인버터 내지 압력조절 밸브를 구비한다.

흡음도료용 소규모 공사에 사용되는 중력식 깔데기 건의 사용은 압력조절 밸              브를 구비한 건으로 하고 시공 전 시험분사 하여 분사압력과 노즐의 크기를 확정한        다.  콤프레셔 사용규격은 4.5hp~7.5hp로 하고 전원의 연결은 분전반에 접속한다.

③ 분사방법은 반복되는 원형을 그리며 분사하고 분사거리는 장비의 압력에 따라 다르        나 대략 60~90㎠로 유지하는 것이 바람직하다.

④ 두께별 분사 회수는 1회 분사로 두꺼운 시공이 가능하나 더 바람직한 평활도를 유지        하는 경우 점도를 조절하여 초벌도장 과 마감도장으로 마감하는 것이 바람직하다.

Cotton Ball Paint (T/3mm) - 2회  (하도1회, 상도Finish 1회)                              Cotton Ball Paint (T/5mm) - 2회  (하도1회, 상도Finish 1회)

Cotton Fabric Paint (T/1-5mm) 두께 및 평활도 은폐 도에 따라 선택적으로 시공한다.

⑤ 흡음도료 1통 /18ℓ포장기준 상품별 시공면적 :

□ Cotton Ball Type Paint  두께 3T시공 / 5㎡

□ Cotton Ball Type Paint  두께 5T시공 / 3.5㎡

□ Cotton Fabric Type Paint  두께 1.5T시공 / 10～11㎡

□ Cotton Fabric Type Paint  두께 3T시공 / 5㎡

⑥ 분사 작업 후 특정의 무늬를 연출하는 무늬롤러, 무늬형성 누름판, 무늬흙 손, 브러시,        평 롤러, 무늬스펀지, 데코레이션 도장공구, 데코레이션 퍼티공구 등의 사용과 평활도        를 더 높이는 샌딩작업은 사전 제시된 Sample에 근거하여 실시한다.

⑦ 사용 후의 섬유흡음도료는 그늘에 보관하며 뚜껑을 밀폐시켜 5℃이상에서 보관한다.

5. 시공 후 관리

5.1 청소 및 잔손보기

5.1.1 공사완료 후 작업시 설치한 보양을 제거하고 부착물과 경계면의 주변정리를 완료하     며 흡음도료 도장부위가 손상되지 않도록 경고 표시를 한다.

5.1.2 시공 물 관리

① 시공 후 통풍을 원활히 하여 건조 양생기간을 단축한다.

② 동절기 및 습기가 많고 통풍이 불리한 곳에서는 발주처와 사전 협의하여 오염이           되지 않는 열풍기 내지 Gas열풍기 또는 선풍기의 사용계획을 수립한다.

③ 섬유흡음도료가 시공된 건축물의 오랜 기간 사용 후 섬유 끝에 미세먼지가 얹혀져         색도가 어두워지는 경우, 실내 환풍기를 가동하고 Air 콤프레셔 공기 이송 호스에          도장용 알루미늄 장대 등에 에어건을 연결하여 에어샤워 하는 방법으로 유지 관리한        다.